附件

课桌椅配置参数

| 序号 | 货物名称 |  | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面 | A.面板 | 1、材质：采用环保型ABS耐冲击塑料全新料一体射出成型。 2、尺寸：1200mm*430mm*20mm。 3、功能： (A)靠胸前处有内弧造型设计。 (B)面板正前方设有笔槽。 (C)面板左右有不妨碍手臂平放之防滑挡条。 (D)表面纹理处理，不反光。 4、面板底部有强化承重之设计。镶入不少于两支强化承重方管。 5、耐冲击强度：根据ASTM D5420-16标准，平均冲破能力达到15J以上。 |
|  |  | B.桌斗 | 1.材质：采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。不可采用回收料生产。 2.尺寸：550*385*150mm。 3.功能：书箱底部有排水槽缝设计,书箱表面麻面或纹理处理，不反光。 4.耐冲击强度：用2公斤铁锤重力锤击不破裂。 |
|  |  | C.桌钢架 | 1.材质及形状：椭圆型钢管。 2.尺寸：底脚采用30*60*1.2mm;立柱外管采用30*60*1.2mm，内管采用25*54*1.2mm。采用全周满焊焊接而成，结构牢固，长期使用也不会产生摇晃、松散的现象。 3.表面涂装：钢管架焊接后，表面须经静电粉末喷涂。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4.高度调节：手摇升降。 |
|  |  | D.置物篮 | 课桌下方设置书包篮，书包篮焊接在课桌的钢架和底横梁上 书包篮尺寸应符合学生正常坐姿使用要求。课桌筐有边框，材料为金属网格，网格采用钢丝直径不小于4mm纵向焊接。 |
|  |  | E.脚垫 | 1.材质：采用环保级PP加耐磨纤维塑料一体射出而成，耐磨抗老化。长期使用不脱落， 贴合体型设计。 |
|  |  | F.挂勾 | 1.材质：采用PP耐冲击、高韧性塑料新料一体射出成型。 |
| 2 | 椅子 | A.靠背 | 1.材质：采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。不可采用回收料生产。 2.尺寸：410mm×350mm。 3.功能：功能：表面麻面或纹理处理，不反光。 4.和课桌同色。有通风孔。 5、靠背两侧有镂空设计，模具一体成型。 |
|  |  | B.坐垫 | 1.材质：采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。不可采用回收料生产。 2.尺寸：410mm×380mm。 3.功能：表面麻面或纹理处理，不反光。 4.和课桌同色。有通风孔。 |
|  |  | C.钢管 | 1.材质及形状：椭圆型钢管。 2.尺寸：地脚30*60*1.2mm椭圆管;立柱外管68*37*1.2mm椭圆管;内管采用25*54*1.2mm椭圆管;靠背 20*40*1.2mm椭圆管。采用CO2气体保护焊，全周满焊焊接而成，结构牢固，长期使用也不会产生摇晃、松散的现象。 3.表面涂装：焊接完成之钢管架，经静电粉末喷涂。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4.功能：手摇升降。 |
|  |  | D.脚垫 | 材质：采用环保级PP加耐磨纤维塑料一体射出而成，耐磨抗老化。长期使用不脱落， 贴合体型设计。 |