幼儿园操场手动遮阳帘（波浪天幕式）技术参数

| 序号 | 分项 | 技术参数 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基材材质 | 由锦纶、涤纶及聚氯乙烯复合交织而成的锦涤高分子面料。 | 符合儿童用品安全标准，无异味、不刮手。 |
| 2 | 宽幅、克重 | 150cm 220g/㎡(±5%) | 兼顾遮阳、抗风与耐用性 |
| 3 | 抗风等级 | ≥8 级 | 风速≥20m/s，额定风压≥282N/㎡ |
| 4 | 遮阳率 | ≥75%，紫外线阻隔率≥90% | 有效阻挡紫外线，保护幼儿皮肤 |
| 5 | 面料开孔率 | 5%，平纹编织 | 遮阳同时保留柔和漫射光 |
| 6 | 抗老化性能 | 添加UV抗老化剂，户外使用寿命≥8年 /WARP 410lb | 耐-30℃— +70℃极端温度，抗黄变 |
| 7 | 力学性能 抗拉强度 | 单丝拉力≥60N，网布整体拉力≥2500N/m | 抗撕扯、抗风裂 |
| 8 | 防火等级 | 国标 GB 8624-2012 B1级难燃 | 符合校园消防要求 |
| 9 | 环保性能 | 符合安全环保要求，无甲醛、无重金属析出 | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类 |
| 10 | 色牢度 | 耐光色牢度≥7级、拒水≥4级、抗紫外线UPF≥50+ 蓝白相间 | 与校园环境适配，视觉柔和不刺眼 |
| 11 | 牵引收缩主材 | 7*7结构304不锈钢φ3.0mm钢丝φ2.0mm304不锈钢钢丝 | 高强度隐形拉索 |
| 12 | 牵引吊滑轮 | 吊滑轮φ46mm（±2mm） | 304不锈钢 |
| 13 | 铝双槽托布套杆 | φ21mm*长1500mm（±5mm），双开口 |  |
| 14 | 立 柱 | 80*80*3mm镀锌钢方通，表面防锈处理+浅黄色环保漆 | 间距4米一根 |
| 15 | 连接件 | 不锈钢张紧套件、紧固锁扣、不锈钢鸡心环、铝合金8字扣 | 304不锈钢五金件，防锈、防松脱 |
| 16 | 配件 | 铝合金钢丝夹扣，不锈钢丝夹。 | 304不锈钢 |
| 17 | 机械耐久性 | 三级标准，伸缩次数≥10000 次无故障 | 符合 JG/T 252-2015《建筑用遮阳天篷帘》 |
| 18 | 结构承重 | ≥0.5kN/㎡，可承受常规户外荷载 |  |
| 19 | 安装方式 | 采用建筑侧装+立柱悬装结合，中间无立柱； 轨道水平度偏差≤3mm/m，整体平整度≤5mm |  |
| 20 | 运行要求 | 手动收放顺畅，无异响，任意位置可稳定悬停，操作安全省力 |  |
| 21 | 防水性能 | 帘布表面做拒水涂层处理，雨水可沿波浪结构自然导流，不积水 |  |
| 22 | 噪音要求 | 手动运行噪音≤55dB，不影响校园教学与活动 |  |
| 23 | 维护要求 | 日常清洁仅需清水冲洗，无需特殊养护，易损件可快速更换 |  |
| 24 | 规格尺寸 | 宽1800cm*长1550cm*高300cm（±10cm） |  |
| 25 | 遮阳帘面积 | 约279.00m² |  |